ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO DE ESTRUCTURAS

PLAN DE CONTINGENCIA LICEO TECNOLOGICO

PROYECTISTA:   EDUARDO RODRIGUEZ MUÑOZ

INGENIERO CIVIL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DE OBRA GRUESA

A.	GENERALIDADES.

A.1	Alcances

Las presentes especificaciones se refieren a disposiciones complementarias para la obra gruesa del proyecto anteriormente identificado.

Estas especificaciones se complementan con la información contenida en los planos del proyecto, las normas I.N.N. (C.A.) vigentes y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que se consideran conocidas y respetadas en las distintas fases de la obra.

A.2	Calidad y Responsabilidad del Profesional Residente

Se recomienda que el profesional residente de la obra posea el título profesional de Ingeniero Civil en Obras Civiles, Constructor Civil o Ingeniero Constructor con una experiencia mínima comprobable de 10 años en proyectos de características equivalentes.

Será responsabilidad de él, auto inspeccionarse y mantener el control de calidad, en cada una de las etapas y en la totalidad de los trabajos realizados.

Deberá mantener en buen estado durante el completo desarrollo de la obra:

El presente informe y planos, que conservará junto con las anotaciones aclaratorias del Arquitecto y / o Especialidades.

Todas las instalaciones, deberán ser ejecutadas de acuerdo a los planos aprobados por la respectiva repartición y de acuerdo a sus reglamentos vigentes.

Toda omisión en el expediente técnico, complementación o discordancia, se deberá consultar a la especialidad para ser solucionada en tiempos razonables antes de realizar el trabajo.

La totalidad de los materiales se entenderán de primer uso y de buena calidad dentro de su especie, se trabajarán y colocarán según instrucciones del o los fabricantes.

A.3	Inspección Técnica de Obra (ITO)

La inspección técnica de la obra deberá ser realizada por personal calificado para dichas labores.

Serán funciones del personal encargado de la inspección entre otras:

Previo al Hormigonado

- Revisión de los planos del proyecto y de obra.

- Tolerancias.

- Revisión de trazados y niveles (ubicación, preparación de superficies, paso de tuberías, formas, preparación de sellos de fundación, etc.).

- Moldajes (ubicación, alineamiento, estabilidad, limpieza, preparación de superficies aberturas de inspección).

- Doblado y colocación de las armaduras según lo dispuesto en los planos de estructuras preparados para el proyecto, (colocación, diámetros, longitud, anclajes, números de barras, distancia entre barras, recubrimientos, traslapes y empalmes, anclajes, limpieza y amarras).

- Perforaciones y pasadas, aberturas no incluidas en los planos.

- Almacenamiento de los materiales.

- Previsión de las juntas de hormigonado.

- Previsión para el curado del hormigón.

- Previsión para la protección del hormigón de acuerdo a las condiciones climáticas (soleamiento, viento, frío, lluvia).

Durante el Hormigonado

- Condiciones de trabajo en la obra.

- Dosificación del hormigón (ensayos, resistencias, etc.).

- Transporte del hormigón (segregación, desecación, tiempo límite para la colocación).

- Vertido y colocación del hormigón (altura máxima de caída libre, uniformidad, segregación).

- Compactación (método de compactación, forma de realizarla, excesos).

- Consistencia del Hormigón.

- Juntas de hormigonado (ubicación, preparación de la superficie).

- Preparación para juntas de dilatación (ubicación, material a usar en la junta, estabilidad, alineación, espacio o separación adecuados).

- Hormigonado en tiempo frío o cálido (condiciones que se deben cumplir de acuerdo a la situación).

Posterior al hormigonado

- Descimbre y re-apuntalamientos.

- Curado del hormigón.

- Protección contra las acciones mecánicas (impactos, sobrecargas).

- Acabado de las superficies (grado de terminación, reparación de defectos).

- Posición y acabado de las superficies. (Deformaciones admisibles, reparación de elementos defectuosos, demolición si es necesario).

Protocolos

- La inspección técnica de la obra deberá desarrollar Protocolos de Recepción de partidas, en las cuales firmen los responsables de haberlas ejecutado y revisado, es decir, como mínimo el profesional residente, la inspección técnica y el jefe de Obras.

- Idénticamente y posterior al desmolde, estará prohibido estucar Nidos de Piedras, sin previa evaluación de Ingeniero Calculista, para lo cual se definirá un procedimiento de reparación que se reflejará mediante un Protocolo de Reparación y fotografías de respaldo, firmado por los responsables de su ejecución y revisión.

A.4.- Certificados de Ensayes de Materiales

Se mantendrán ordenados todos los certificados de ensayos de materiales, emitidos por los laboratorios respectivos. La Inspección técnica de Obra supervisará el resultado de los muestreos y ante cualquier defecto, será debidamente informado a los profesionales relacionados y anotado en el libro de obra para que quede constancia.

Se exigirá el ensaye de los ladrillos que se usen en la obra o bien la acreditación del origen y calidad, dejando constancia, que será responsabilidad del contratista cumplir estas obligaciones.

A.5.	Normas

Las normas y manuales que complementan estas especificaciones son las Normas del Instituto Nacional de Normalización (INN).

A.5.1	Cemento

NCh 148 Of68	Cemento - terminología. Clasificación y especificaciones generales.

NCh 158 0f67	Cemento - Ensayos de flexión compresión de morteros de cemento.

NCh 162 Of77	Cemento - Extracción de muestras.

NCh 152 Of71	Cemento - Método de determinación del tiempo de fraguado.

A.5.2	Áridos

NCh 163. Of79	Áridos para morteros y hormigones. Requisitos generales.

NCh 164. Of76	Áridos - Extracción y preparación de muestras.

NCh 165. Of77	Áridos - Tamizado y determinación de la granulometría.

NCh 1328 Of77	Áridos - determinación de la desintegración.

NCh 1369 Of78	Áridos - Determinación del desgaste de gravas. Método de la máquina de los Ángeles.

NCh 1444/1Of80 	Áridos para mortero y hormigones. Determinación de cloruros y sulfatos.

NCh 1511 Of 80 	Áridos para morteros y hormigones. Determinación del coeficiente volumétrico medio de las gravas.

A.5.3	Hormigón

NCh 170 Of85	Hormigón - Requisitos generales.

NCh 171 EOf75	Hormigón - Extracción de muestras del hormigón fresco.

NCh 1017 EOf75	Hormigón - Confección y curado en obra de probetas para ensayos de compresión y tracción.

NCh 1019 EOf74	Hormigón - Determinación de la docilidad. Método del cono de Abrams.

NCh 1037 Of77	Hormigón - Ensayo de compresión de probetas cúbicas y cilíndricas.

NCh 1038 Of77	Hormigón - Ensayo de tracción por flexión.

NCh 1443 Of78	Hormigón - Agua de amasado - Muestreo.

NCh 1498 Of82	Hormigón - Agua de amasado - Requisitos.

NCh 430 EOf61	Hormigón armado, requisito de diseños y cálculo.

Armaduras de refuerzo en Hormigón Armado

NCh 203 Of77	Acero para uso estructural. Requisitos.

NCh 204 Of77	Acero barras laminadas en caliente para hormigón armado.

NCh 205 Of69	Acero barras reviradas para hormigón armado.

NCh 211 Of70	Barras con resalte en obras de hormigón armado.

NCh 218 Of77	Acero malla de alta resistencia para hormigón armado.

NCh 219 Of77	Construcción - Malla de acero de alta resistencia.

NCh 227 Of62	Alambres de acero para uso general.

NCh 434 Of70	Barras de acero de alta resistencia en obras de hormigón armado.

A.5.5	Normas Extranjeras

Norteamericanas

ACI 318		Building code Requirements for Reinforces Concrete.

ACI SP-43	Industrialization of Concrete Construction.

A.5.6	Estructuras metálicas

Las normas y manuales que complementan estas especificaciones en la fabricación y montaje de las estructuras metálicas son:

Normas del Instituto Nacional de Normalización (I.N.N.)

NCh 203 of77	Acero para uso estructural. Requisitos.

NCh 209		Planchas gruesas para usos generales.

NCh 301 Of63	Pernos de acero con cabeza y tuerca hexagonal.

NCh 308 Of62	Examen de soldadores que trabajan con arco eléctrico.

NCh 427 Of74	Estructuras de acero - Especificaciones para el cálculo de estructuras de acero para edificios.

NCh 428 Of57	Estructuras de acero - Ejecución de Const. de acero.

NCh 698 Of74	Acero - Barras perfiles livianos - Requisitos generales.

NCh 730 Of71	Acero - Perfiles estructurales soldados al arco sumergido.

American Institute of Steel Construction – AISC.

Manual of Steel Construction.

American Welding Society – AWS.

AWS D1.1-92 Estructural Welding Code.

Instituto Chileno del Acero - ICHA.

Manual de Diseño para Estructuras de Acero.

A.5.7	Seguridad

NCh 349.Of55: Prescripciones de Seguridad en Excavaciones.

NCh 347; NCh 348; NCh 997; NCh 998

B.	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE HORMIGON ARMADO

B.1	Excavaciones, Fundaciones, Entibaciones y Socalzados.

B.2	Armaduras. Disposición, colocación, separación, ganchos y otros, uniones.

B.3	Moldajes. Tolerancias, retiro y usos, andamios.

B.4	Hormigones.

B.5	Control de hormigones.

B.6	Juntas de hormigonado.

B.7	Reparación hormigón defectuoso.

B.8	Juntas de Dilatación o Deformación.

B.1	Excavaciones, Fundaciones, Entibaciones y Socalzados.

B.1.1	Excavaciones. Las excavaciones se realizarán hasta alcanzar el sello de excavación, este deberá ser recibido por el Ingeniero Mecánico de Suelos antes de darse por aprobado por la I.T.O.

B.1.1.1	En general, la cota del terreno donde irán ubicadas las fundaciones, serán las indicadas en los planos de fundaciones. No obstante lo anterior, primarán los criterios recomendados en el Informe de mecánica de suelos, que los proponentes declaran conocer.

B.1.1.2	Las excavaciones, rellenos y taludes se harán de acuerdo con el informe de Mecánica de Suelos.

B.1.1.3	El terreno perturbado por sobre-excavación, por debajo del nivel de una fundación, será rellenado con un material definido por el Mecánico de Suelos. Deberá cuidarse que el fondo de las excavaciones se encuentre limpio de posibles derrumbes o materiales extraños a los suelos.

B.1.1.4	La cota será sellada con un emplantillado de hormigón de por lo menos 170 Kg de cemento por metro cúbico y 50 (Kg/cm2) de resistencia a los 28 días, de 5 cm de espesor.

B.1.1.5.	En general, el pie del talud de la excavación deberá estar como mínimo a 20 cm. de la cara exterior de las fundaciones. Se exceptuarán los casos en que se concrete contra terreno, tablestacas u otra fundación existente.

B.1.1.6	El material para el relleno deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Manual de Carreteras, Vol. V, y se aplicará en capas de no más de 25 cm.

La compactación se prolongará hasta alcanzar un 95% del Proctor Modificado u 80% de la Densidad Relativa.

B.1.1.7	Las excavaciones deberán realizarse con una napa de agua deprimida.

Por ningún motivo se agotará la napa directamente de las excavaciones puesto que remueve el terreno natural.

B.1.1.8	En caso de presencia de napa, esta se agotará por medios indirectos. Estos pueden ser aplicando el sistema "Wel Point" o de punteras, o por medio de pozos profundos ubicados convenientemente en el exterior e interior del área que ocupe el edificio. El número de pozos profundos dependerá del gasto de la napa de agua y del equipo motobomba que disponga el contratista.

B.1.1.9	En todo caso el Ingeniero Mecánico de Suelos deberá entregar oportunamente en el mismo terreno las instrucciones para realizar el agotamiento de la napa de agua.

B.1.1.10	Los últimos 30 cm. de excavación deberán realizarse a mano (pala), teniendo sumo cuidado de no perturbar el suelo natural.

B.1.2	Fundaciones. Estas se harán según detalle contenido en los planos de cálculo. En general, cada fundación será hormigonada en faena continua.

Todo hormigón en contacto o bajo el nivel de terreno, deberá llevar incorporado hidrófugo tipo Sika 1 ó similar en las proporciones y metodología que indique el fabricante.

B.1.2.1	Doce horas después de iniciada la fragua del hormigón de las fundaciones, podrán hormigonarse los pilares, muros u otros elementos de la estructura que se apoyan en dichas fundaciones.

B.1.2.2	La velocidad de colocación del hormigón en fundaciones no será superior a 0.60 m por hora.

B.1.2.3	Todas las fundaciones llevarán un emplantillado conforme a lo indicado en B.1.1.4 y especificaciones en planos de cálculo respectivos.

B.1.2.4	El hormigón del emplantillado se colocará una vez preparada la superficie de fundación según especificaciones del Ingeniero Mecánico de suelos.

B.1.2.5	Todo exceso de excavación vertical ser recuperado al nivel de fundación con hormigón de 170 (Kg) de cemento por m3.

B.1.2.6	Todo exceso de excavación horizontal se rellenará según especificaciones del Ingeniero Mecánico de Suelos, pudiéndose utilizar un hormigón de 170 (Kg) de cemento por m3 con 20 % de bolón desplazador.

B.1.2.7	En el caso en que las excavaciones comprometan parcialmente o el total de las fundaciones de las estructuras vecinas, estas fundaciones deberán socalzarse.

B.1.3	Entibaciones y Socalzados. En el caso de requerirse, las entibaciones se materializarán mediante pilotes metálicos hincados y apuntalados los que soportarán un entablado de madera.

Los socalzados estarán conformados por pilas excavadas de hormigón armado las que serán sustentadas por puntales de acero. Dichas pilas serán excavadas en forma manual y su hormigonado se hará desde la parte superior de la misma.

Dicha estructura será realizada por personal calificado y con experiencia en socalzados. Las estructuras a contener deberán quedar soportadas en un 100% de la superficie de coronamiento de la pila y no podrán existir desviaciones de la columna en su plomada.

El material extraído deberá ser retirado del lugar de la excavación a medida que se excave, no podrá acumularse material a un costado de la misma.

Se deberán evitar y eliminar todas las presiones adicionales al terreno mientras se esté ejecutando la excavación de la pila.

En caso de encontrar napa de agua, esta deberá ser agotada y la excavación deberá contenerse con un anillo de contención de hormigón temporal en la zona donde exista afloramiento de aguas.

Seguridad del personal: La faena de socalzado deberá regirse por la Norma Chilena NCh 349 Of. 55: Prescripciones de Seguridad en Excavaciones.

B.1.3.1	Secuencia constructiva

- Efectuar las demoliciones correspondientes.

- Iniciar la excavación preliminar consistente en dejar una berma de 2.5 m en todo el contorno del terreno y taludes a 70º hasta el nivel de sello de fundación.

De existir fundaciones existentes u otras obras de hormigón que interfieran con el proyecto de socalzado, no se podrá utilizar retroexcavadora u otro equipo pesado para removerlas. Para tal efecto se podrá utilizar un taladro neumático o bien martinete.

- En el sector donde se proyecta la viga de refuerzo, esta se construirá por tramos alternados de no más de 1.50 m de largo.

Se excavarán tramos en forma alternada y se colocará la enfierradura correspondiente dejando los fierros longitudinales doblados en sus extremos, una vez hormigonados estos tramos y luego de transcurridas 48 horas como mínimo se procederá a la excavación de los tramos intermedios restantes y al enderezamiento de los fierros dejados en la etapa anterior considerando los traslapos correspondientes. El hormigón a utilizar será de las mismas características que el utilizado para las pilas de socalzado y contendrá expansor tipo Instraplast o similar.

Luego de transcurridas 48 horas del hormigonado de los últimos tramos de la viga de refuerzo se comenzará con la excavación de las pilas de socalzado de este sector.

- Simultáneamente con la excavación masiva, iniciar la construcción de las pilas impares.

- Hormigonar las pilas impares previa colocación de las placas para el apoyo de los puntales de acuerdo a los planos de proyecto.

- Excavar y hormigonar las pilas pares.

Para la excavación de las pilas pares, es necesario que hayan transcurrido como mínimo 24 horas desde el hormigonado de las pilas impares.

- A continuación, se deben apuntalar las pilas impares, para ello se debe excavar una zanja frente a cada pila de un ancho lo más angosto posible pero suficiente para alojar el puntal, y efectuar la excavación para el dado de reacción, todo de acuerdo a los planos de proyecto.

Para la colocación de los puntales de rollizo de Eucaliptus se debe colocar el puntal en su posición final, sacar el poliestireno expandido dejado en la etapa de hormigonado como relleno del espacio a ocupar por el puntal, luego presentar el puntal y dejar una cuña de aproximadamente 1 cm de espesor entre la cabeza del puntal y la consola, luego hormigonar el dado de reacción dejando embebido el puntal dentro del dado con una penetración mínima de 0.4m. Transcurridas 36 horas del hormigonado, se debe proceder a ajustar la cuña y rellenar con mortero el hueco entre el puntal y la pila.

- A continuación, se deben apuntalar las pilas pares siguiendo las mismas indicaciones del punto anterior.

- Luego del acuñado de las pilas pares, se puede iniciar la excavación de la berma de protección. Desde ya se rechaza cualquier proposición de dejar las paredes verticales total o parcialmente y luego colocar los puntales.

- En caso de lluvias se deben mantener mangas de polietileno en obra e instruir a los trabajadores para extenderlo en caso de lluvias para evitar el escurrimiento de aguas lluvias por las paredes de la excavación. Se deberá inspeccionar el costado vecino para evitar que existan excesos de humedad que puedan debilitar los taludes verticales. Cabe destacar que, aunque se tomen todas las precauciones en este tipo de excavaciones, siempre existe la posibilidad de algún grado de relajamiento del suelo dado la perdida de confinamiento, lo cual puede generar algún grado de asentamiento en los terrenos colindantes.

B.1.3.2	Materiales

- Hormigón H-20 con 85 % de nivel de confianza

- Docilidad correspondiente a cono 8 – 10, tamaño máximo para el árido de 1½”.

- El hormigonado se hará hasta el nivel inferior de la consola de apoyo, luego se esperará 12 hrs y se concretará la consola empleando un expansor del tipo Instraplast o similar.

- El vibrado, vaciado del hormigón y otros no especificados en este informe, deberán cumplir con todas las normas aplicables.

- El acero será del tipo A 63-42 H, el recubrimiento será de 3 cm. El traslapo de las barras de acero será de 50 cm para diámetros de 10 a 12 mm y 60 cm para diámetros superiores.

Las armaduras de las pilas se confeccionarán fuera de la excavación respectiva, cuidando de mantener la rectitud de las barras y que el canastillo armado quede en su posición correcta.

- Los puntales de arriostre están constituidos por cañerías ASTM A53 Grado B Tipo Yoder de diámetro 10”, espesor 9.27 (mm) según lo indicado en el plano adjunto.

B.1.3.3	Método constructivo pilas de socalzado

- Se debe verificar con exactitud la ubicación de las pilas en el terreno y junto con ello replantear las fundaciones más cercanas, a objeto de detectar cualquier interferencia antes de hacer las excavaciones.

- La parte inferior de las pilas, correspondiente a la parte ubicada bajo el nivel de sello de fundación, deberá ser hormigonada contra terreno en sus cuatro caras.

- El moldaje de la pila irá sólo por la cara frontal a la excavación, el resto de las caras se hormigonará contra terreno.

- Los moldajes de las pilas no se retirarán hasta después de colocados los puntales.

- La verticalidad de la excavación se debe controlar permanentemente mediante plomadas en cada una de las aristas, a objeto de asegurar la verticalidad. En caso de algún signo de inestabilidad o la presencia de un lente importante de arena suelta, relleno de basura, etc. se deberá entibar la excavación en forma puntual.

- En caso de desmoronamiento se deberá consultar de inmediato al Mecánico de suelos.

- Las fundaciones a socalzar, se deben limpiar con escobilla de acero para mejorar la adherencia del hormigón.

- Antes de iniciar las obras, tomar fotos de los muros vecinos y autentificarlas ante notario.

- Tomar todos los seguros que correspondan y hacer respetar en obra todas las medidas de seguridad.

- No perturbar las paredes laterales de la excavación

- No ocupar agua para “ablandar” y facilitar la excavación.

- Frente a cualquier caso de filtración, exceso de riego por parte de los vecinos, fugas de arranque de agua o sistema de alcantarillado, intentar dar solución de inmediato y contactar al mecánico de suelos.

B.2	Armaduras

Los aceros de refuerzo deben ser de calidad A 63-42 H con resaltes y AT56-50H para malla electro soldada.

B.2.1	Disposición de las armaduras.

B.2.1.1	En general, deberán respetarse todas las disposiciones contenidas en la norma NCh 204 para las barras de refuerzo con resaltes.

B.2.1.2	No podrán emplearse aceros de diferentes tipos en un mismo elemento estructural.

B.2.1.3	Las barras de acero se cortarán y doblarán en frío a velocidad limitada con máquina dobladora.

B.2.1.4	Las barras que han sido dobladas no serán enderezadas. Queda estrictamente prohibido grifar fierros.

B.2.1.5	La tendencia de "rectificación" de las barras con curvaturas dispuestas en zona de tracción, serán evitadas mediante estribos.

B.2.2	Colocación de las Armaduras.

B.2.2.1	Las armaduras deben colocarse limpias, exentas de polvo, barro, escamas de óxido, grasas, aceites, pinturas y toda otra sustancia capaz de reducir la adherencia con el hormigón.

B.2.2.2	Las armaduras que estuvieren cubiertas por mortero o pasta de cemento u hormigón endurecido, se limpiarán hasta eliminar todo resto en contacto con las barras.

B.2.2.3	Deberán respetarse completamente los largos y las disposiciones de las armaduras indicadas en los planos de cálculo.

B.2.2.4	Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas que se indican en los planos.

B.2.2.5	Durante la colocación y fraguado del hormigón las armaduras deberán mantenerse en las posiciones indicadas en los planos, evitando los desplazamientos o vibraciones enérgicas. Para esto deberán disponerse los elementos adecuados.

B.2.2.6	Para sostener o separar las armaduras se emplearán espaciadores metálicos, de mortero (pastillas) o de material plástico. No podrán emplearse trozos de ladrillo, piedras ni trozos de madera.

B.2.2.7	Cualquier modificación en los diámetros, separación o posición de las barras debe ser autorizada por el ingeniero calculista o la I.T.O.

B.2.2.8	Todos los estribos deberán llevar gancho en sus extremos, formando un ángulo de 45º.

B.2.2.9	Las barras que interfieran con ductos deberán desplazarse como máximo 5 cm. Si no es posible se cortarán los fierros y se reforzará el sector con barras de la misma sección, usando un traslapo de 50 d.

B.2.2.1	Todas las barras dobladas deberán hacerlo según un radio igual o mayor a 10 d.

B.2.2.11	Deberán consultarse los dispositivos (amarras) que aseguren el correcto control de los recubrimientos especificados, admitiéndose una tolerancia de 5mm.

Para los elementos en general, excepto losas que será de 3mm., los recubrimientos, en cm, a utilizar son los siguientes:

| DESCRIPCIÓN | Recubrimiento Mínimo de las Barras | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| - Fundaciones - Muros con terreno - Losas - Vigas, Pilares y Muros | 5,0 3,0 5,0 1,0 2,0 1,5 2,5 | Sobre Emplantillado Resto Interior Exterior Interior Exterior |

B.2.3	Separación de las Armaduras.

B.2.3.1	La distancia libre entre barras paralelas no deberá ser inferior al diámetro de las barras y, por lo menos, igual a 1 1/3 del tamaño del agregado grueso. En todo caso, deberá cumplirse que el hormigonado de los elementos estructurales se realice en forma de asegurar la debida compactación del elemento y llenado completo de los vacíos entre barras.

B.2.3.2	Cuando las armaduras en vigas sean colocadas en 2 o más capas, la distancia libre entre capas no será inferior a 2,5 cm. y las barras de la capa superior deberán ser colocadas directamente encima de las barras de la capa inferior.

B.2.3.3	En pilares la distancia libre entre barras longitudinales no será inferior a 1 1/2 veces el diámetro de las barras, 1 1/2 al tamaño del agregado grueso y no menor a 3,5 cm.

B.2.4	Ganchos, Anclajes y traslapos.

B.2.4.1	Según la posición de las barras se distinguen dos grupos:

B.2.4.2	Grupo I	Barras con resaltes en posición vertical o inclinadas hasta un máximo de 45° con la vertical y las barras horizontales ubicadas a no más de 25 cm. del plano inferior del elemento.

Grupo II	Todas las demás barras y en especial las horizontales ubicadas a más de 25 cm del plano inferior del elemento.

B.2.4.2	En barras con resalte los ganchos extremos estarán formados por 1/4 del círculo cuyo diámetro interior será:

| Grado del Acero | < m 10 mm. | > m 10 mm. |
| --- | --- | --- |
| A 63- 42 H | D= 5 d | D= 7 d |

B.2.4.3	Las uniones entre barras serán por simples traslapos, con la longitud indicada en los planos del proyecto. En todo caso se debe respetar la Norma ACI 318 (Cap. 12).

B.2.4.4	Las longitudes de traslapos mínimos "Lt", serán para el Grupo I, de 40  + 10 (cm) para barras verticales y, para el Grupo II, 60  + 10 (cm) para barras horizontales, pero en ningún caso inferior a 30 cm. No obstante, se aceptará la siguiente tabla:

| Diámetros | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. Vertical | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 110 | 125 | 160 |
| E. Horizontal | 50 | 70 | 80 | 105 | 120 | 140 | 165 | 200 |

B.2.4.5	Si las barras se disponen con ganchos terminales según B.2.4.2. se permite reducir la longitud de anclaje Lt + 10 cm. en Lt/3.

B.2.4.6	Se clasifican en grupo I las siguientes armaduras:

Armaduras verticales de muros (mallas).

Armaduras inferiores de vigas.

Armaduras inclinadas hasta un máximo de 45º respecto de la vertical.

B.2.4.7	Se clasifican en grupo II las siguientes armaduras:

Armaduras verticales de borde de muros.

Armaduras verticales de pilares.

Armaduras superiores de muros (mallas).

B.2.5	Unión de las armaduras.

B.2.5.1	En general, se consultan en el proyecto uniones de las barras por simple traslapo. No podrán usarse uniones soldadas o dispositivos mecánicos de unión.

B.2.5.2	Las uniones por traslapo se harán en un largo Lt + 10 cm (ref.B.2.4.4 y B.2.4.5).

B.2.5.3	La longitud de traslapo L, en ningún caso ser inferior a 30 cm.

B.2.5.4	En lo posible, en las barras que constituyen las armaduras longitudinales principales no se realizarán empalmes. Lo dicho será tenido especialmente en cuenta cuando se trate de barras sometidas a esfuerzos de tracción.

B.2.5.5	Si lo establecido en B.2.5.4 resultará imposible de cumplir, los empalmes se ubicarán en aquellos lugares en que las barras tengan las solicitaciones mínimas.

B.2.5.6	En las armaduras superiores de vigas, los empalmes se harán dentro del 1/2 central de la luz de la viga.

B.2.5.7	En las armaduras inferiores de viga, los empalmes se harán dentro del 1/5 de la luz de la viga, medido desde los apoyos.

B.2.5.8	No se admitirán empalmes en las partes dobladas de las barras.

B.2.5.9	En una misma sección del elemento estructural sólo podrá haber un 50 % de las barras empalmadas.

B.2.5.10	Los empalmes se distribuirán de manera alternada a lo largo del elemento estructural.

B.2.5.11	Los extremos de las barras se colocarán en contacto directo en toda la longitud del empalme. Dichos extremos podrán disponerse uno sobre el otro, o en cualquier otra forma que facilite la ejecución de un buen hormigonado alrededor de la longitud de superposición.

B.2.5.12	El espesor del hormigón alrededor del empalme será menor de 2d ó 1d si el empalme está perfectamente zunchado con alambre de diámetro adecuado.

B.2.6	Uniones Soldadas. No se consulta en esta obra uniones soldadas. Se prohíbe soldar cualquier elemento a cualquier fierro del hormigón armado.

B.2.7	Insertos y Anclajes.

Previo al hormigonado deber colocarse todas las cañerías, ductos y anclajes de acuerdo a los planos respectivos. No se permitirá el picado posterior de los elementos de hormigón.

Los anclajes de armaduras de hormigón se realizarán con aditivo tipo Sikadur 31 o similar.

El mortero de relleno a utilizar para nichos de llave de corte y placas base ser del tipo Sikagrout 212 o similar y su aplicación de acuerdo a instrucciones del fabricante.

B.3	Moldajes - Andamios.

B.3.1	Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido, resistente y estancos, capaces de soportar las cargas de peso propio, sobrecargas y presión del hormigón fresco, sin deformaciones ni desplazamientos superiores a las tolerancias indicadas en B.3.3.

B.3.2	Para una velocidad de colocación del hormigón de 0.6 m x hora, la presión del hormigón fresco sobre los moldajes se estima entre 0.15 a 0.20 (Kg/cm) a +21x C.

B.3.3	Tolerancias. Deberán respetarse las siguientes tolerancias en la confección de los moldajes:

B.3.3.1	Variación de la verticalidad

| Altura (m) | Variación Vertical (cm) |
| --- | --- |
| 3.0 | 0.6 |
| 6.0 | 1.0 |
| >12 | 2.0 |

B.3.3.2	Variación en la horizontal:

Para vanos del orden de 6 m		= 1.2 cm.

B.3.3.3	Variación de la sección en vigas y pilares:

Hacia adentro de la sección teórica	= 0,6 cm.

Hacia afuera de la sección teórica		= 1,2 cm.

Se acepta una variación de 5 mm en el punto que define la intersección de los ejes.

B.3.3.4	Variación de la sección en fundaciones:

Las aristas interiores de la cavidad de la fundación, serán al menos 100 mm mayor que las correspondientes aristas del pilar.

El fondo de la cavidad será nivelado con un mortero de espesor mínimo 40 mm y no deberá existir entre estas bases una diferencia de niveles de 5 mm con respecto a su valor nominal.

B.3.4	Retiro de los Moldajes

B.3.4.1	El retiro de los moldajes deberá efectuarse una vez que el hormigón esté suficientemente endurecido. En ningún caso se iniciar el retiro de moldaje hasta que la resistencia del hormigón haya alcanzado, como mínimo, un valor doble del necesario para soportar las tensiones que aparecen en la estructura en el momento del descimbre.

B.3.4.2	Se recomiendan los siguientes plazos mínimos, en días, antes de descimbrar:

|  | Cemento Grado |  |
| --- | --- | --- |
| Parte de la Construcción | Corriente (días) | Alta Resistencia (días) |
| a ) Pilares o columnas que no soportan cargas | 3 | 2 |
| b ) Pilares o columnas que soportan cargas | 8 | 4 |
| c ) Losas - Vano de 3 (m) - Vano de 3 a 6 (m) - Vano superior a 6 (m) | 8 15 21 | 4 10 10 |
| d ) Vigas o Arcos - Lados laterales - Lados inferiores con menos de 6 (m) de vano. - Lados inferiores con de 6 (m) de vano. | 3 21 28 | 2 10 15 |

Los valores anteriores deben ser aumentados en el número de días en que se hayan producido temperaturas iguales o inferiores a + 4xC durante y después del hormigonado.

B.3.4.3	Para el uso sucesivo de moldajes, la cara en contacto de éstos con el elemento de hormigón, será impregnada con un producto repelente a la humedad, Sika o similar, que asegure no manchar ni contaminar.

B.3.4.4	Los apoyos de los moldes deberán retirarse por medio de dispositivos que eviten choques o fuertes vibraciones.

B.3.5	Andamios Estos podrán ser de madera o metálicos y deberán cumplir con las Normas I.N.N. vigentes.

B.4	Hormigones.

B.4.1	La mezcla, colocación en obra y curado del hormigón se hará según la norma I.N.N. NCh 170 y según las siguientes disposiciones especiales:

B.4.2	Con el objeto de alcanzar una exactitud y uniformidad de los resultados, se recomienda que todos los materiales del hormigón se midan en "peso". Ref. Norma I.N.N. NCh-170.

B.4.3	El mezclado del hormigón podrá realizarse: en planta central fija; parcialmente en planta completándose la operación en un camión mezclador; totalmente en un camión mezclador.

B.4.3.1	Hormigón Armado Estructural.

Será grado G20 (H25) según norma NCh 170 Of.85, con una resistencia cúbica a los 28 días de 250 (Kg/cm2) y nivel de confianza del 90%, que se usará en todos los elementos estructurales incluyendo fundaciones armadas, salvo elementos prefabricados.

B.4.3.2	        Hormigón de Radieres

Será grado G15 (H20) según norma NCh 170 Of.85, con una resistencia cúbica a los 28 días de 200 (Kg/cm2) y nivel de confianza del 80%. No consulta malla ACMA.

B.4.3.3	Hormigón de Relleno Bajo Fundaciones.

Será grado G5 (H5) según norma NCh 170 Of.85, con una dosificación mínima de 170 Kg de cemento por metro cúbico y una resistencia de 50 (Kg/cm2) a los 28 días.

B.4.4	La colocación del hormigón se hará antes que transcurran 30 minutos desde el momento en que el agua se puso en contacto con el cemento y deberá verificarse un cono no inferior a 3 cm.

B.4.5	No se permitirá la colocación del hormigón cuando la temperatura ambiente sea igual o menor a + 5x C.

B.4.6	No se permitirá la colocación del hormigón en superficies directamente expuestas al sol, cuando la temperatura sea superior a los 30 xC.

B.4.7	La colocación del hormigón se realizará de acuerdo a un plan de trabajo organizado, teniendo en cuenta, que el hormigón debe ser colocado en una faena continua entre juntas de construcción, previamente fijadas.

B.4.8	Se admiten los siguientes conos de asentamiento, siempre que sean compatibles con las resistencias requeridas en los planos:

Vigas, losas, muros, pilares	5 - 8 cm

Fundaciones 			8 -10 cm.

B.4.9	El hormigón que acuse un principio de fraguado o haya sido contaminado con sustancias extrañas "no será colocado en obra". La máxima pérdida de asentamiento entre el momento de mezclado y el de la colocación no será superior a 3 cm. No se permitirá agregar agua para su ablandamiento.

B.4.10	El espesor máximo de la capa de hormigón que se esté colocando no excederá de 50 cm. ni del espesor que pueda ser perfectamente compactado.

B.4.11	La velocidad de colocación del hormigón no excederá en ningún caso 1,5 m. por hora.

B.4.12	En lugares de difícil compactación, como en el fondo de vigas o donde existe una gran acumulación de armaduras, antes de colocar el hormigón deberá colocarse una capa de mortero de igual proporción cemento/arena que la del hormigón y de un espesor de 2 a 3 cm. Inmediatamente después se colocará el hormigón.

B.4.13	No se permitirá colocar el hormigón desde alturas mayores a 1,5 m. En caso de ser necesario la operación se hará mediante embudos y conductos cilíndricos ajustables rígidos o flexibles, de bajada, evitando así que la caída libre provoque segregación.

En caso de no ser practicable lo anterior, se recomienda abrir agujeros o ventanas en los moldajes a niveles razonables y vaciar por ellos el hormigón. Las primeras ventanas deberán colocarse 30 cm. sobre el fondo y por ellas se hará la inspección de la superficie del hormigón (limpieza, humedad); se colocará una capa de 20 cm. aproximadamente de hormigón con un cono ligeramente superior al normal y se acomodará mediante pisón; se cierran las ventanas y por las inmediatamente superiores se procederá al hormigonado.

B.4.14	Cuando sea posible, los elementos verticales, serán hormigonados en una sola jornada.

B.4.15	Después de 12 horas de hormigonado los elementos verticales, se procederá a hormigonar los elementos que se apoyan en ellos.

B.4.16	En vigas el hormigón empezará a colocarse en el centro de los paños, prosiguiéndose simultáneamente hacia ambos extremos.

B.4.17	El hormigón será compactado hasta alcanzar su máxima densidad posible. La operación se hará preferentemente mediante vibración mecánica suplementada por apisonado y compactación manual.

B.4.18	El tiempo de aplicación de la vibración dependerá de la consistencia del hormigón, de su composición y de la potencia del vibrador.

B.4.19	No se permitirá aplicar los vibradores en las armaduras. En todos los elementos se podrá usar de preferencia vibrador de inmersión.

B.4.20	Los protectores de membrana de curado serán del tipo arpillera mojada periódicamente.

B.4.21	El curado del hormigón se hará de acuerdo al contenido de los Art. 17 al 19 inclusive de la Norma I.N.N. NCh-170.

B.4.22	Toda tubería que deba quedar incluida en el hormigón tendrá dimensiones tales y estarán colocadas en forma que no reduzcan la resistencia ni la estabilidad de los elementos estructurales. Se aplicará Sika o similar para el sellado de pasadas de ductos.

B.4.23	En ningún caso el diámetro externo del tubo será mayor que 1/3 del espesor del elemento, ni la separación entre centros de tubos será menor a 3 diámetros.

B.4.24	En los elementos comprimidos (pilares y en los nudos viga-pilar") no se permitirá incluir tuberías.

B.4.25	No se permitirá el contacto directo con el hormigón de tuberías metálicas que conducen fluidos con más de 70xC.

B.4.26	No se permitirá el uso de coplas con hilo en tuberías embebidas en el hormigón.

B.4.27	Antes de proceder al hormigonado, deberá realizarse una prueba de presión de las tuberías por lo menos a 200 psi sobre la presión atmosférica. Toda tubería diseñada para presiones inferiores a 1 psi no será necesario someterla a prueba de presión.

B.5	Control de hormigones.

B.5.1	Se harán 3 pruebas de resistencia cúbica: 1 a los 7 días y 2 a los 28 días por cada 50 m3 de hormigón elaborado como máximo. (Ref. Norma I.N.N. NCh-170 y 171).

No obstante lo anterior deberá considerarse como mínimo lo siguiente:

- Una muestra en el hormigón de fundaciones.

- Dos muestras en cada nivel estructural, una muestra en el hormigón de muros y la otra en el de vigas y losas.

Además, deben tomarse muestras cada vez que se cambie la procedencia de los áridos.

B.5.2	Se admite un "coeficiente de variación" no mayor que un 15% (v=15%) y una probabilidad de 2 en 10 pruebas bajo la resistencia especificada.

B.5.3	En general, para un número de ensayos igual o superior a 30 y v=0,15, la resistencia requerida es igual a 1,24 de la resistencia especificada en los planos (Ref. Norma ACI-318-05)

B.6	Juntas de hormigonado.

B.6.1	Llámese "junta de hormigonado" o de "construcción" a aquellas superficies del hormigón donde se interrumpe la colocación de éste en forma prevista, tanto en los planos como en los programas de hormigonado.

B.6.2	Llámese "junta de trabajo" a aquellas superficies del hormigón donde en forma accidental o inevitable se interrumpe la colocación de éste.

B.6.3	Toda "junta de trabajo" cuya superficie del hormigón haya iniciado su endurecimiento o se haya interrumpido la colocación del hormigón por más de tres horas será considerado "junta de hormigonado"

B.6.4	Ubicación de las juntas.

B.6.4.1	En general la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo lo que sea posible.

B.6.4.2	Salvo indicación expresa en los planos, las juntas de hormigonado o de construcción se ejecutarán disponiéndolas perpendicularmente a la dirección de los esfuerzos principales de compresión.

B.6.4.3	En vigas y losas se ubicarán de preferencia dentro del tercio central del vano y en los puntos de mínimo esfuerzo de corte. En general tendrán una dirección comprendida entre la normal y un ángulo no mayor de 30 respecto a la normal del elemento.

B.6.4.4	En muros y pilares las juntas de hormigonado serán horizontales y ubicadas 20-30 cm. bajo las losas o vigas de piso o directamente sobre el nivel del piso.

B.6.4.5	En general no podrán ejecutarse otras juntas de hormigonado que las indicadas en los planos de cálculo, toda otra junta no consultada en los planos deberá llevar el V° B° del ingeniero calculista o la I.T.O.

B.6.5 	Tratamientos de las superficies de juntas.

Para poner un hormigón fresco en contacto con otro ya endurecido, o cuyo endurecimiento ya se haya iniciado, en la superficie existente se eliminará la lechada, mortero u hormigón poroso y toda sustancia extraña, hasta la profundidad que sea necesaria para dejar al descubierto el hormigón de buena calidad, tratando de obtener una superficie lo más rugosa posible.

La operación indicada se hará de preferencia con chorro de arena y agua a presión, o con chorro de agua de acuerdo al grado de endurecimiento del hormigón.

Terminada la operación se procederá a lavar enérgicamente la superficie hasta eliminar todo el resto del material suelto.

Si el lapso transcurrido entre un hormigonado y otro supera las 12 horas, se exigirá la aplicación de un puente de adherencia tipo Colmafix 32 o similar para garantizar una buena pega entre hormigones.

B.6.6	Modalidad del hormigonado.

B.6.6.1	Entre juntas de hormigonado, el hormigón se colocará en forma continua.

B.6.6.2	Antes de hormigonar un elemento se dejará endurecer el hormigón de la junta por lo menos durante 12 horas.

B.6.6.3	Retracciones de fragua.

Se deberá tomar el máximo de precauciones para evitar las fisuraciones que pueden producirse por contracciones de fragua del hormigón colocado. Para ello deberá regirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la Norma NCh 170 Of85, especialmente en lo relacionado con la protección y curado, factores preponderantes que inciden en la formación de grietas.

Además de lo anterior, y como medida adicional de precaución, se estima conveniente el uso de cemento corriente en morteros de estuco para minimizar los problemas de fisuraciones.

Todo estuco superior a 3 cm. de espesor deberá consultar una armadura consistente en una malla de fierro con una cuantía del orden del 3 por mil de la sección transversal del estuco. No se admitirán cargas de estuco superiores a los 5 cm.

B.7	Reparación del hormigón defectuoso.

B.7.1	Desde el punto defectuoso puede ser de Grado I o Grado II.

B.7.2	Llámese hormigón defectuoso de Grado I aquel cuyo defecto no afecta la estabilidad estructural del elemento.

B.7.3	Llámese hormigón defectuoso de Grado II, aquel cuyo defecto afecta, a juicio del Ingeniero Calculista, la estabilidad estructural del elemento o parte de él.

B.7.4	Todo hormigón defectuoso de Grado I se reparará con mortero lanzado (Gunite), siempre que al eliminar el hormigón defectuoso la profundidad alcanzada no sobrepase de 15 cm.

Especificación tentativa para mortero Gunite 1:4

Cemento		395 (Kg/m3)

Arena		1.600 (Kg/m3) módulo grueso 2.1 - 3.1

Agua		260 (Lt/m3)

En caso de profundidades mayores que 15 cm. la reparación se hará con hormigón convencional de las mismas características y proporciones que el de la estructura, excepto su consistencia, que será necesaria para poder compactar la mezcla en la zona de reparación.

Con el objeto de lograr la máxima adherencia se recomienda el uso de expansivo Sika-Intraplast-A o similar.

B.7.5	Todo hormigón defectuoso de Grado II sólo se podrá reparar mediante especificaciones especiales elaboradas por el Ingeniero Calculista para cada caso.

B.8	Juntas de Dilatación o Deformación

B.8.1	Con el único objetivo de garantizar el paralelismo de elementos estructurales constituyentes de Juntas de Dilatación o deformación, tales como muros, machones o pilares de hormigón armado, éstos no podrán ser hormigonados en una misma etapa.

B.8.2	De no respetar la disposición anterior, solo será aplicable la demolición, sin apelación alguna.

C	ESTRUCTURAS METÁLICAS.

C.1	Materiales

C.1.1	Los pernos corrientes, tuercas, y golillas que se empleen para el montaje, serán de calidad A52-34 ES, salvo indicación contraria.

C.1.2	Las planchas de acero que se usen, deben cumplir con la norma NCh 212 of 79 y serán de calidad A42-27ES.

C.1.3	Los electrodos para la soldadura al arco manual, serán de la serie AWS E60-XX para acero A42-27 ES y deben cumplir con lo dispuesto en las normas NCh 305 y 306 respectivamente.

Los soldadores deben ser calificados según la norma NCh. 308 o su equivalente AWS-D11.

C.1.4	El metal no debe calentarse por ningún motivo para ser enderezado, cualquier imperfección puede ser motivo de rechazo.

C.1.5	Los cortes de las planchas serán efectuados con guillotina o con oxiacetileno y la limpieza de rebarbas se ejecutará con exactitud.

Las perforaciones serán 1/16” más grandes que el diámetro nominal de los pernos, dejando los bordes limpios de rebarbas.

Las perforaciones serán punzonadas o taladradas perpendicularmente a la superficie del metal. En ningún caso, podrán ser agrandadas por medio de sopletes.

C.2	Detalles de Conexión

C.2.1	Las superficies de contacto, ubicadas en las conexiones, deben estar limpias y exentas de cualquier impureza (grasas, óxidos, etc.), que puedan alterar o disminuir la capacidad en la unión.

C.2.2	Todas las conexiones de terreno soldadas, tendrán un espesor mínimo de 5 mm, salvo indicación contraria.

Deben redondearse los cantos vivos y las soldaduras disparejas.

C.2.3	La ITO inspeccionará las soldaduras conforme a lo estipulado en las normas, será causal de rechazo, todo defecto que exceda las tolerancias indicadas en ella y el incumplimiento de lo previsto en los planos de estructuras.

C.2.4	Las placas base o de apoyo, serán colocadas y niveladas, de acuerdo a los planos de estructuras, y serán puestas sobre una superficie uniforme.

C.3	Pinturas y Revestimiento Superficial

Las pinturas o sistemas de protección para los elementos metálicos, deberán ser de marcas conocidas y aplicadas según las instrucciones del o los fabricantes.

Todas las estructuras, se deben recibir con un revestimiento protector.

Antes de pintar, la superficie debe estar limpia, sin grasas e impurezas, que puedan producir bolsones o escaras (se debe pintar sólo después de limpiar).

El procedimiento de protección será el siguiente:

- Limpieza enérgica con desengrasante industrial o arenado comercial.

- Dos (2) manos de anticorrosivo o galvanizado en caliente.

- Si se aplica anticorrosivo, se deberá considerar adicionalmente dos (2) manos de esmalte de terminación. Cada capa debe ser de distinto color o alternados, para poder diferenciar las diferentes capas protectoras.

D.	PLANOS.

En la obra se trabajará con los planos que forman parte del proyecto. No se podrán modificar éstos sin la aprobación del ingeniero proyectista.

En el caso de existir discrepancias entre los planos de proyecto o en las presentes Especificaciones, así como modificaciones que se deseara realizar en su contenido, deberán ser consultadas y aclaradas antes de proceder en obra. Será responsabilidad del contratista cualquier trabajo que deba rehacerse por no respetar esta disposición.

EDUARDO RODRIGUEZ MUÑOZ

Ingeniero Civil

TEMUCO, Enero  de 2021.